## Slide 1
Расшифровка разрезов Т-х-у диаграмм Cr(Al)-Sn-Zn
Рудченко Наталья Александровна
Руководители: Воробьева В.П., Парфенова М.Д.
Институт физического материаловедения СО РАН, Сектор компьютерного конструирования материалов. г. Улан-Удэ
Системы Al-Sn-Zn и Cr-Sn-Zn представляют интерес с точки зрения перспектив создания бессвинцовых припоев. Для полного описания свойств тройных систем следует построить трехмерные (3D) компьютерные модели T-x-y диаграмм этих систем и рассмотреть их политермические (вертикальные) и изотермические (горизонтальные) разрезы.
В программных продуктах СККМ ИФМ СО РАН http://ipms.bscnet.ru/labs/skkm.html автоматизированы процессы построения разрезов Т-х-у диаграмм (рис. 1), которые сопровождаются табличной информацией с подробной расшифровкой (табл. 1).
Исследование выполнено в соответствии с госзаданием ФГБУН ИФМ СО РАН на 2021-2023 гг. (проект № 0270-2021-0002).
vluts@ipms.bscnet.ru
http://ipms.bscnet.ru/labs/skkm.html
+ 7 (3012) 41-58-63
Контакты
Рисунок 1. Вертикальный разрез S1(0, 0.7, 0.3) – S2(0.3, 0.7, 0) T-x-y диаграммы системы Al-Sn-Zn (A-B-C).
A’ и A’’ – продукты распада твердого раствора Al (А), В1 – низкотемпературная модификация Sn (B).
№ | Поверхность | Контур | Разрез | Обозначение
1 | vrB1С(Q2-0) | B1Q2CQ2C0Q2B10Q2 | (B1Q2-CQ2)(C0Q2-B10Q2) | 1-10
2 | vrA'B1(Q2-0) | A'Q2B1Q2A'0Q2B10Q2 | (A'Q2-B1Q2)(A'0Q2-B10Q2) | 2-5
3 | vrB1C(B) | B1Q2B1CCB1CQ2 | (B1Q2-CQ2)(B1C-CB1) | 12-17
4 | vrBC(B1) | eBB1CBQ2CQ2CB1 | (eBB1C-CB1)(BQ2-CQ2) | 1-12
5 | vrA'B1(B) | A՜B1A՜Q2B1Q2B1A՜ | (A՜B1-A՜Q2)(B1Q2-B1A՜) | 8-2
6 | vrA'B(B1) | A՜B1A՜Q2BQ2pBAB1 | (A՜B1-pBAB1)(A՜Q2-BQ2) | 8-3
7 | vrBC(A') | BEBQ2CQ2CE | (BE-CE)(BQ2-CQ2) | 9-17
8 | vrA'B(C) | BEBQ2A՜Q2A՜E | (BE-A՜E)(BQ2-A՜Q2) | 4-3
9 | srBC | CBCEBEB­C | (CB-B­C)(CE-BE) | 14-9
10 | qrCB | EeBCCBCE | (E-eBC)(eBC-CB) | 14-11
11 | qrBC | EBEB­C­eBC | (E-eBC)(E-BE) | 11-6
12 | srA'B | BEBAA՜BA՜E | (BE-A՜E)(BA-A՜B) | 13-4
13 | qrBA' | EBEBAeAB | (E-BE)(E-eAB) | 7-6
14 | qrA'B | EeABA՜BA՜E | (E-eAB)(eAB-A՜B) | 13-7
15 | hQ2 | Q2A՜Q2BQ2B1Q2(A՜Q2BQ2B1Q2) | (A՜Q2-B1Q2)(B1Q2-BQ2) | 2-3
16 | hQ2­­­­A'B1C | A՜Q2B1Q2CQ2 | (A'Q2-B1Q2)(B1Q2-CQ2) | 2-1
17 | hQ2BB1C | BQ2B1Q2CQ2 | (B1Q2-CQ2)(B1Q2-BQ2) | 1-3
18 | hE | EA՜EBECE(A՜EBECE) | (A՜E-BE)(BE-CE) | 4-9
19 | hEABE | EA՜EBE | (A՜E-BE)(BE-E) | 4-6
20 | hEВCE | EВECE | (BE-E)(E-CE) | 6-9
21 | qA | AeA՜BQ1(Q)EeA՜՜С | (A՜B-eA՜B)(eA՜B -E) | 16-7
22 | qC | CeA՜՜СQ1(Q)EeBC | (eBC-СB)(eBC-E) | 15-11
23 | qB | BeA՜BEeBC | (eBC-E)(eA՜B-E) | 11-7
Таблица 1. Расшифровка вертикального разреза (рис. 1).