## Slide 1
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОТВЕРДОСТИ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГЕРМАНИЯ И КРЕМНИЯ
Свешников Павел Александрович
Тверской государственный университет
Физико-технический факультет
Chart: Ge, Si, Ge+Si
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Si (111) | 1807.7332 | 1764.0777 | 1717.2066 | 1769.3268 | 1485.571 | 1250.3979
Ge+Si | 1130.9928 | 1100.3693 | 1093.3078 | 1149.9101 | 1119.1447 | 1000.9452
Ge (111) | 745.5254 | 714.2952 | 727.6571 | 710.5342 | 618.8209 | 600.5309
Chart: Ge
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ge (111) | 745.5254 | 714.2952 | 727.6571 | 710.5342 | 678.8209 | 720.5309 | 699.5441 | 704.0572 | 673.5989
Ge (110) | 672.8351 | 561.3972 | 569.349 | 590.2059 | 565.114 | 610.8488 | 588.6868 | 577.5867 | 549.88
Ge (100) | 647.3442 | 599.4291 | 643.7821 | 620.352 | 646.4818 | 654.3845 | 610.3802 | 598.4415 | 562.37
Chart: Si
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Si (111) | 1807.7332 | 1764.0777 | 1817.2066 | 1769.3268 | 1685.571 | 1670.3979 | 1650 | 1620
Si (100) | 1761.004 | 1691.9137 | 1599.8998 | 1627.3058 | 1515.5896 | 1554.5816 | 1448.7941 | 1363.1911
Si (110) | 1484.3195 | 1438.3832 | 1327.2139 | 1357.5335 | 1403.6359 | 1319.6976 | 1285.8819 | 1267.88
Chart: Si (химическая полировка)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Si (хп) | 1730 | 1691.2466 | 1766.8071 | 1778.3974 | 1615.7432 | 1415.5715
Si | 1580.7332 | 1544.0777 | 1570.2066 | 1719.3268 | 1305.57 | 1250.3979
Столбец1
Chart: Ge (химическая полировка)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ge (хп) | 950.5301 | 845.9148 | 912.8995 | 878.9099 | 851.0834 | 843.6445
Ge | 795.5254 | 714.2952 | 757.6571 | 710.5342 | 670.8209 | 740.5309
2
Монокристаллы германия и кремния активно применяются в инфракрасной оптике, фотопреобразователях, твердотельной электронике. Одним из важных структурно-чувствительных свойств кристаллических материалов является микротвердость (HV). В настоящей работе проведены сравнительные испытания микротвердости монокристаллов германия, кремния и германия, легированного кремнием.
Результаты
HV(111) > HV(100) > HV(110) для монокристаллов германия и кремния
Монокристаллы Ge, легированные кремнием, обладают большей микротвердостью, чем монокристаллы Ge, легированные Sb и Ga
Удаление поврежденного при механической обработке слоя с поверхности кристаллов методом химической полировки приводит к увеличению HV для монокристаллов Ge и Si