## Slide 1
ПОЛИАНИЛИН КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ МАГНИТНОРАЗДЕЛЯЕМЫХ КОМПОЗИТОВ
Научный руководитель: Никошвили Л.Ж.
Тверской государственный технический университет
Кафедра биотехнологии, химии и стандартизации
Шкерина К.Н.
ПАНИ — это органический высокомолекулярный полупроводниковый материал с достаточно высоким уровнем электронной проводимости. В последние десятилетия ПАНИ привлекает значительный научный интерес благодаря своим хорошим электрическим и окислительно-восстановительным свойствам.
В рамках данной работы был синтезирован ПАНИ путем анионной полимеризации анилина в растворе HCl (1моль/л) в присутствии (NH4)2S2O8. Наряду с чистым полимером был получен магнитный композит ПАНИ-Fe3O4. Было выявлено, что полимеризация анилина успешно проходит в присутствии Fe3O4, а ПАНИ равномерно покрывает магнитные наночастицы. Показано, что композит ПАНИ-Fe3O4 хорошо реагирует на магнитное поле.
В зависимости от степени окисления выделяют три основные формы ПАНИ
Зеленый цвет характерен для соли эмеральдина – электропроводящей формы ПАНИ.
Фотография суспензии ПАНИ
Магнитные наночастицы, покрытые слоем полимера
В случае полимеризации анилина в присутствии магнитных наночастиц был синтезирован композит, который легко отделялся с помощью редкоземельного магнита
Синтез ПАНИ путем анионной полимеризации анилина
HCl | 1 моль/л
Молярное соотношение: (NH4)2S2O8/анилин | 0.23
Время синтеза | 24 часа
Температура | 0-10оС
Синтез магнитных наночастиц
FeCl2*4H2O/ FeCl3*6H2O | 1:2
NH3 | 5 моль/л
Время синтеза | 1 час
Температура | 80оС
Схема нанесения ПАНИ
ПАНИ-Fe3O4
Fe3O4
ПАНИ
МНЧ