## Slide 1
Тверской государственный университет, г. Тверь
Кафедра физики конденсированного состояния
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА И ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА КВАЗИБИНАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ YCo5-xCux
Аннагелдиев Магсат Аннагелди оглы
Руководитель: к.ф.-м.н., доцент Дегтева О.Б.

## Slide 2: Цель работы и объекты исследования:
Комплексное исследование микроструктуры, магнитных свойств и доменной структуры серии образцов сплавов YCo5-xCux со структурой CaCu5 при изменении концентрации меди в интервале x=0-3,0.
2

## Slide 3: Кривые намагничивания псевдомонокристаллов сплавов YCo5-xCux, измеренные вдоль осей легкого и трудного намагничивания
3

## Slide 4
Кривые намагничивания псевдомонокристаллов сплавов YCo5-xCux, измеренные вдоль осей легкого и трудного намагничивания
4

## Slide 5: Кривые намагничивания псевдомонокристаллов сплавов YCo5-xCux, измеренные вдоль ОЛН при комнатной температуре
Зависимость поля анизотропии сплавов YCo5-xCux от концентрации меди
Температурные зависимости спонтанной намагниченности псевдомонокристаллов сплавов YCo5-xCux
5

## Slide 6
Зависимости коэрцитивной силы (красная линия) и температуры Кюри (синяя линия) сплавов YCo5-xCux от концентрации меди
Температурные зависимости коэрцитивной силы сплавов YCo5-xCux с различным содержанием меди
6

## Slide 7: Изображение РЭМ поверхности образца YCo5
Доменная структура на базисной плоскости образца YCo5
Микроструктура образца YCo5 после электрохимического травления, полученная на металлографическом микроскопе Neophot-30
7
100 мкм

## Slide 8: РЭМ-изображение базисной поверхности образца YCo5 в режиме SEI с указанием областей, с которых регистрировались спектры концентрации элементов
Локальный химический состав областей 1 и 2
8
Спектр | Co | Cu | Y | 
Спектр 1 | 85.11 | 0.02 | 14.87 | YCo5,72
Спектр 2 | 85.86 | 0.22 | 13.92 | YCo6,2

## Slide 9: Выводы
Методом вибрационного магнитометра измерены кривые намагничивания и перемагничивания, температурные зависимости намагниченности насыщения, коэрцитивной силы в интервале температур 300 -1000 К для образцов сплавов YCo5-xCux при х=0=3,0.
Получены зависимости коэрцитивной силы, температуры Кюри, поля анизотропии от концентрации меди при комнатной температуре. Обсуждается корреляция магнитных характеристик с особенностями микроструктуры сплавов YCo5-xCux.
9

## Slide 10: Спасибо за внимание
10