## Slide 1
Кондратьев Сергей Евгеньевич
Электрофизические свойства модифицированной керамики на основе ниобата калия-натрия
Объекты исследования: образцы K0.5Na0.5Nb0.95Ti0.05O3 и K0.5Na0.5Nb0.96Ti0.05O3
Методы исследования: диэлектрическая спектроскопия
Оборудование: вектор-175, электрическая печь, минитерм-300, ПК
Результаты исследования:
На температурной зависимости диэлектрической проницаемости (рис.2) имеются максимумы при 430 oC для KNNT95 и 410 oC для KNNT96 на частотах выше 1 кГц и 150 Гц соответственно.
У состава KNNT95 на частотах ниже 150 Гц имеется максимум при 630 оС.
3.Диэлектрическая проницаемость у образца KNNT95 больше по величине во всем исследуемом диапазоне частот и температур, чем у образца KNNT96.
Рис. 2. Зависимости ε׳(, T): K0.5Na0.5Nb0,95Ti0,05O3(слева) , K0.5Na0.5Nb0,96Ti0,05(справа)O3..
В ходе выполнения работы производились измерения зависимости комплексной диэлектрической проницаемости от частоты ( от 1 Гц до 1МГЦ) и температуры (от 30 oС до 650 oС). Было показано, что диэлектрическая проницаемость монотонно убывает с ростом частот у обоих образцов
Руководитель: Барабанова Е.В. Тверской государственный университет, г. Тверь Кафедра прикладной физики
Рис. 1. Схема измерительной установки
Образцы получали по классической керамической технологии:
Смешивали в ступке Na2CO3, K2CO3, Nb2O5,TiO2 в среде этилового спирта.
Синтезировали при температуре 900 oС.
Повторно измельчали.
Формовали в виде дисков диаметром 10 мм.
Спекали при температуре 1100 oС.
Наносили электроды серебросодержащей пастой.