## Slide 1
Белоусова Ю.А., Долуда В.Ю., Лакина Н.В.
Тверской государственный технический университет
В наши дни широкий интерес представляют исследования процессов каталитической трансформации спиртов на цеолитах типа ZSM-5. В следствии чего, также возросло внимание к катализатору процесса и его активности, а также возможностям дальнейшего использования катализаторов типа ZSM-5.
СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ ТИПА ZSM-5 В ПРОЦЕССАХ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СПИРТОВ
Данная работа посвящена исследованию процесса каталитической трансформации спиртов (пропанола) на катализаторах типа ZSM-5 с последующим анализом отработанного катализатора. Для анализа отработанного катализатора производилось определение удельной поверхности образцов катализаторов. Данный анализ осуществлялся методом низкотемпературной адсорбции азота с помощью анализатора площади поверхности и распределения пор по размерам Becman coulter SA 3100 (Coulter corporation, Miami, Florida).
На представленных графиках изображены изотермы адсорбции-десорбции полученные БЭТ анализом отработанных катализаторов, использовавшихся при различных условиях проведения процесса каталитической трансформации пропанола.
Из рисунков 1, 2 и 3 видно, что все представленные изотермы адсорбции-десорбции можно отнести к IV типу (характерными признаками изотерм данного типа являются изгиб в области низких давлений и петля гистерезиса), которые ассоциируются с капиллярной конденсацией в мезопорах, а также свидетельствуют о наличии некоторого количества макропор.
Также, на основании модели БЭТ было определено распределение пор по объему для исследуемых образцов (таблица 1).
Распределение пор по объему, % |  |  |  |  |  |  |  | 
Диаметр пор, нм | <6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-16 | 16-20 | 20-80 | 80>
Образец 1 - T=370°C, ν=0,05 мл/мин |  |  |  |  |  |  |  | 
Десорбция | 5,52 | 5,98 | 4,12 | 2,25 | 7,46 | 11,82 | 52,63 | 10,22
Образец 2 - T=410°C, ν=0,05 мл/мин |  |  |  |  |  |  |  | 
Десорбция | 4,90 | 5,06 | 3,56 | 4,59 | 8,89 | 11,86 | 53,11 | 8,03
Образец 3 - T=450°C, ν=0,05 мл/мин |  |  |  |  |  |  |  | 
Десорбция | 5,35 | 4,39 | 3,82 | 5,15 | 7,76 | 13,41 | 51,06 | 9,07
Таблица 1-Распределение пор по объему
Из таблицы 1 можно сделать вывод, что катализаторы типа ZSM-5 после процесса каталитической трансформации преимущественно обладают мезопорами. В образцах наблюдается уменьшение доли микро- и макропор при увеличении температуры процесса катализа, в то время как количество мезопор увеличивается.
Chart: Изотерма адсорбции-десорбции (T=370°C, ν=0,05 мл/мин)
Chart: Изотерма адсорбции-десорбции (T=410°C, ν=0,05 мл/мин)
Chart: Изотерма адсорбции-десорбции (T=450°C, ν=0,05 мл/мин)
Рис.1 – Изотерма адсорбции-десорбции катализатора после проведения процесса каталитической трансформации пропанола при следующих условиях : скорость подачи спирта в реактор – 0,05 мл/мин; температура реактора – 370 °C.
Рис.3 – Изотерма адсорбции-десорбции катализатора после проведения процесса каталитической трансформации пропанола при следующих условиях : скорость подачи спирта в реактор – 0,05 мл/мин; температура реактора – 450 °C.
Рис.2– Изотерма адсорбции-десорбции катализатора после проведения процесса каталитической трансформации пропанола при следующих условиях : скорость подачи спирта в реактор – 0,05 мл/мин; температура реактора – 410 °C.
Полученные данные показывают, что с повышением температуры процесса процесса каталитической трансформации пропанола происходит расширение петли гистерезиса, что указывает на уменьшение степени закупоренности пор катализатора субстратом и продуктами реакции. Об этом также свидетельствуют данные по распределению пор по объему в таблице 1.
Изотермы адсорбции-десорбции были обработаны с применением модели мономолекулярной адсорбции Ленгмюра и модели полимолекулярной адсорбции Брунауэра-Эммета-Теллера (модель БЭТ). Согласно полученным результатам, при повышении температуры процесса каталитической трансформации пропанола площадь поверхности исследуемого образца уменьшается (табл. 2).
Образцы | Площадь поверхности, м2\г | 
 | Модель Ленгмюра | Модель БЭТ
Образец 1 (T=370°C, ν=0,05 мл/мин) | 69,4 | 54,8
Образец 2 (T=410°C, ν=0,05 мл/мин) | 38,9 | 32,1
Образец 3 (T=450°C, ν=0,05 мл/мин) | 63, 9 | 50, 7
Таблица 2 - Удельные площади поверхности образцов