## Slide 1
ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра химии и технологии полимеров
Никонова И.Н.
Научный руководитель: к.т.н., доцент Лагусева Е.И.
СИНТЕЗ ЖИРНОАРОМАТИЧЕСКИХ ГОМОПОЛИАМИДОВ РЕАКЦИОННЫМ ФОРМОВАНИЕМ
XXIX Каргинские чтения
Всероссийская научно-техническая конференция молодых учёных «Физика, химия и новые технологии»
Тверь, 30 – 31 марта 2023 года
1  осушитель; 2  калорифер; 3  форсуночный смеситель; 4  плавитель ХАТК; 5  шестерёнчатый насос; 6, 11  ротаметры; 7  испаритель-перегреватель; 8  двухступенчатая реакционная камера; 9  смеситель; 10  центробежный насос; 12  подогреватели диамина; 13  пеногаситель; 14  колонка; 15  холодильник-конденсатор; 16  каплеотбойник; 17  атмосферная свеча; 18  фильтр-приёмник; 19  центрифуга; 20  тара
На установке газожидкостной поликонденсации (рис. 1) получено более двух десятков полимеров класса полиамидов, из которых наибольший интерес представляют гомо- и сополиамиды с ароматическими ядрами в цепи.
Анализируемые полимеры получены при оптимальных режимах в 2-х ступенчатой конфузорно-диффузорной реакционной камере (рис. 2).
Рисунок 1 - Установка газожидкостной поликонденсации
6Т (полигексаметилентерефталамид)
6И (полигексаметиленизофталамид)
Процесс формования фибридов известными промышленными способами требует применения больших количеств органического растворителя, осадителя, создания производственных мощностей по регенерации последних, характеризуется высокими капиталовложениями и эксплуатационными затратами, низкой производительностью труда.
В разработанном процессе отсутствует органический растворитель, что и определяет актуальность работы.
Рисунок 2 - 2-х ступенчатая конфузорно-диффузорная реакционная камера
Реакционная
масса
Диамин
Конфузор
I ступени
Конфузор
II ступени
Диффузор
Кольцевая
щель
Диамин
Фталоилхлорид
Полиамид 6И
Полиамид 6Т
Рисунок 3 - Фото- и микрофотографии полиамидов 6И и 6Т
Полиамид 6И
Полиамид 6Т
Концентрации ацилируемых мономеров в жидкой фазе и ацилирующих мономеров в газовой фазе являются одним из факторов, определяющих производительность установок газожидкостной поликонденсации и тепловыделения в реакторе-фибридаторе, оказывают влияние на структуру образующейся реакционной массы и её текучесть.
Цель работы – изучить концентрационную зависимость выхода, молекулярной массы и других показателей синтезируемых полимеров в непрерывном пенном режиме в реакторных устройствах различных конструкций.
Оборудование
установки газожидкостной поликонденсации производительностями 1 и 10 кг/ч для синтеза полимеров;
термостат для вискозиметрического определения молекулярной массы (приведенной вязкости).
Принцип работы установки газожидкостной поликонденсации
Жидкая фаза, содержащая ацилируемый мономер (диамин) поступает в горизонтальной плоскости на две ступени реакционной камеры (рис. 1).
Газовая фаза, содержащая ацилирующий мономер (дихлорангидрид дикарбоновой кислоты) в состоянии перегретого пара, подается вертикально.
В перекрестном токе взаимодействующих фаз протекают химические процессы полиамидирования и нейтрализации. Одновременно в результате воздействия напряжения сдвига происходит формование фибридов из полимерной пленки в момент ее образования.
Реакционную массу динамическим напором воздуха выводят из реакционной камеры на дальнейшие операции: сепарации, фильтрации, промывки, отжима и упаковки фибридов.).
Рисунок 4 - Влияние концентрации терефталоилхлорида в газовой фазе на выход и приведённую вязкость ПА 6Т
Интервал изменения концентрации терефталоилхлорида в газовой фазе лежит в пределах от 0,05 до 3,8 моль/м3 носителя (воздух).
Графическая интерпретация полученных результатов (рис. 4) показывает, что наибольшие значения молекулярной массы и выхода полимера соответствуют концентрационной области 0,7-2 моль/м3.
Проведение процесса при концентрации ниже 0,1 моль/м3 резко снижает как выход, так и молекулярную массу до пределов, явно неприемлемых для практики.
Повышенные концентрации ацилирующего мономера монотонно уменьшают молекулярную массу, сохраняя её на уровне, отвечающем техническим требованиям, но выход при этом падает до 80-60%.
Ризб= 0,05-0,11 МПа; Wж.ф = 1,24-3,78 м/с
Рисунок 5 - Влияние концентрации изофталоилхлорида в газовой фазе на выход и приведённую вязкость ПА 6И
Wг.ф = 32 м/с
Tж.ф = 99-100С
= 0,1 кмоль/м3
= 0,14 кмоль/м3
Тип реактора – двухступенчатый конфузорно-диффузорный d = 16 мм
Зависимость как приведенной вязкости и выхода ПА-6И от концентрации изофталоилхлорида в газовой фазе (рис. 5) имеет вид кривой с экстремумом. Максимальные значения молекулярной массы и выхода полимера соответствуют концентрационной области 0,8-1,5 моль/м3.
При дальнейшем повышении концентрации ацилирующего мономера монотонно уменьшается приведенная вязкость и выход полимера.
Абсолютные значения приведенной вязкости остаются на уровне, отвечающем техническим требованиям. Однако выход полимера падает до 50%, что неприемлемо для практических целей.
Tг.ф = 200С
Ризб  0,01 МПа
nДА/nХА = 1,1-1,5
н  1,002-1,078
Ризб – избыточное давление в реакционной камере, МПа;
Wж.ф – скорость истечения жидкой фазы в реакционную камеру, м/с;
прив – приведенная вязкость полимера, м3/кг;
ХА – выход полимера по хлорангидриду, %;
Wг.ф – линейная скорость газовой фазы, м/с;
Tж.ф – температура жидкой фазы, С;
Tг.ф – температура газовой фазы, С;
- концентрация диамина в жидкой фазе, кмоль/м3;
- концентрация щелочи в жидкой фазе, кмоль/м3;
nДА/nХА – мольное соотношение мономеров на входе в реакционную камеру, моль/моль;
н - степень нагрева мономера газовой фазы.
-концентрация терефталилхлорида в газовой фазе;
1 - прив ; 2 - ХА
1 - прив ; 2 - ХА