## Slide 1
Всероссийская научно-техническая
конференция молодых учёных
«Физика, химия и новые технологии»,
посвященная Году науки и технологий
Беззубов А.Н.
Научный руководитель:
д.г.-м.н., проф. Голованова О.А.
Химический факультет
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
XXVVII Каргинские чтения
ОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ТВЕРСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОРРОЗИИ СТАЛИ СТ3
В ВОДНОЙ СРЕДЕ И ПОДБОР ИНГИБИТОРОВ

## Slide 2
Актуальность исследования
2
Ежегодно 10% добываемого металла уничтожается коррозией
Разгерметизация топливного резервуара
(Норильск, 29 мая 2020 г.)

## Slide 3
Способы защиты от коррозии
Катодное и анодное покрытия
3
Добавление легирующих добавок
Ингибирование
коррозионных
процессов

## Slide 4
Изучение ингибирующего влияния
Изучение влияния присутствия олеата натрия (С17H33COONa) на скорость коррозии:
4
Глубинный показатель скорости коррозии стали Ст3 в водопроводной воде:
П = 0,095 мм/год.
Chart: C, %
| 0 | 7.0000000000000007E-2 | 0.14000000000000001 | 0.17499999999999999 | 0.21 | 0.245 | 0.28000000000000003
Pср, % | 0 | 101.016 | 80.6298 | 98.1021 | 102.2442 | 96.6246 | 99.4407
Pmin, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70

## Slide 5
Изучение ингибирующего влияния
5
Изучение влияния присутствия тризамещенного фосфата натрия (Na3PO4) на скорость коррозии:
Chart: C, %
| 0 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 2.5000000000000001E-2 | 0.05 | 0.25 | 0.45
Pср,% | 0 | -9.4345 | 1.8193 | 51.1308 | 71.5201 | 90.9979 | 94.0513
Pmin, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Изучение влияния присутствия дизамещенного фосфата натрия (Na2HPO4) на скорость коррозии:
Chart: C, %
| 0 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 2.5000000000000001E-2 | 0.05 | 0.25 | 0.45
Pср,% | 0 | 13.423 | 7.3582 | 87.5396 | 68.4718 | 87.6391 | 82.066
Рmin, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Изучение влияния присутствия тризамещенного фосфата натрия (Na3PO4) с 0,1% желатина на скорость коррозии:
Chart: C, %
| 0 | 5.0000000000000001E-4 | 1E-3 | 2.5000000000000001E-2
Pср,% | 0 | -9.5567 | 1.8428 | 51.7931
Pср (жел),% | 0 | 81.7753 | 81.3578 | 76.4001
Pmin, % | 70 | 70 | 70 | 70

## Slide 6
Спасибо за внимание!