## Slide 1: Изучение влияния pH среды на вязкость растворов ксантановой камеди
Выполнила: студентка 119.1 гр. Бородина А.М.
Научный руководитель: к.х.н. доцент Осовская И.И.
Институт технологий
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
Высшая школа технологии и энергетики
Санкт-Петербург
2021

## Slide 2: Методология
ЦЕЛЬ:
Изучение влияния pH среды на вязкость растворов ксантановой камеди при её модификации.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
ИК-спектроскопии
Тензиометрии Дю-Нуи
Потенциометрического титрования
Метод модификации

## Slide 3: Поверхностное натяжение ксантановой камеди
G = (σ0-σккм )/Cккм G3=(72,28-56,2)/2=7,89 мДж·м/кг
Chart: C, %
| 0 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4
1 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 72.59 | 72.59
2 | 72.59 | 70.57 | 64.52 | 60.49 | 60.49
3 | 72.59 | 68.55 | 60.49 | 56.46 | 56.46
1 – немодифицированная ксантановая камедь; 2, 3 – ксантановая камедь при модификации двух и пяти гидроксогрупп соответственно.

## Slide 4: Зависимость вязкости растворов ксантановой камеди от pH
Chart: pH
| 3.2 | 3.26 | 3.32 | 3.35 | 3.38 | 3.41 | 3.54 | 4.2 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6.1 | 6.25 | 6.3 | 6.45 | 6.6 | 6.8 | 6.86 | 6.98 | 7.2 | 7.35 | 7.42 | 7.7 | 7.8 | 9.8000000000000007 | 10 | 10.199999999999999 | 11.2 | 11.8 | 12.6
Немодифицированная камедь | 0.35928 | 0.34874 | 0.39089 | 0.41723 | 0.40143 | 0.35928 | 0.36455 | 0.35401 | 0.43831 | 0.4225 | 0.38562 | 0.36191 | 0.34874 | 0.32767 | 0.31713 | 0.31713 | 0.31713 | 0.3066 | 0.28552 | 0.25391 | 0.24337 | 0.23284 | 0.24337 | 0.25918 | 0.26445 | 0.27498 | 0.30133 | 0.36455 | 0.47519 | 0.35928 | 0.32767 | 0.31186
Модифицированная камедь | 0.21845 | 0.23301 | 0.29773 | 0.41748 | 0.37055 | 0.3301 | 0.12945 | 0.40453 | 0.47087 | 0.29126 | 0.27832 | 0.22654 | 0.19417 | 0.16505

## Slide 5: Выводы:
В данной работе проведена модификация камеди с целью ее частичной гидрофобизации и увеличения адгезионной способности.
Измерено поверхностное натяжение растворов немодифицированной и модифицированной форм ксантановой камеди.
Изучено влияние pH среды на вязкость растворов немодифицированной и модифицированной ксантановой камеди. Определены величины изоэлектрических точек.
Практическая значимость состоит в получении композиций с включением модифицированной ксантановой камеди в качестве связующего. Например, для древесных гранул, что увеличит прочность гранул, снизит пылимость. Это позволит использовать только древесные отходы для производства гранул и полностью отказаться от "кругляка", что является абсолютно недопустимым.

## Slide 6
Спасибо за внимание!