## Slide 1
Всероссийская научно-техническая
конференция молодых учёных
«Физика, химия и новые технологии»,
посвященная Году науки и технологий
ВЛИЯНИЕ ЛЕЦИТИНА НА
ФАЗОВЫЙ СОСТАВ КАРБОНАТА
КАЛЬЦИЯ В ЖЕЛЧИ
Леончук С.С.
Научный руководитель:
д.г.-м.н., проф. Голованова О.А.
Химический факультет
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»
XXVVII Каргинские чтения
ОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

## Slide 2
Актуальность исследования
2
Объект исследования – CaCO3, осажденный из модельного раствора желчи;
Предмет исследования – влияние лецитина на фазовый состав полученных образцов CaCO3.
SEM фото модификаций CaCO3:
Аморфный кальцит;
Слоистый и ромбоэдрич. кальцит;
Сферический ватерит;
Игольчатый арагонит.
Лецитин
(L--фосфатидилхолин)
Цель – изучение влияния лецитина при варьировании его концентрации на фазовый состав
карбоната кальция, осаждаемого из раствора желчи.
A
B
C
D
Желчные камни
(холелиты)

## Slide 3
Синтез образцов CaCO3
3
№ образца | Конц-ция лецитина* | Модельный раствор
1 | 0 | Раствор NaCl
2 | 0,5C | 
3 | 1C | 
4 | 2C | 
5 | 0 | Раствор сухой желчи
6 | 0,5C | 
7 | 1C | 
8 | 2C | 
9 | 0 | Консервир. желчь
10 | 0,5C | 
11 | 1C | 
12 | 2C | 
* В таблице C = 8,0×10-3 моль/л, т.е. средняя конц-я лецитина в желчи здор. человека.
CaCl2 + 2 NaHCO3 = CaCO3 + 2 NaCl + CO2 + H2O
CaCl2 + NaHCO3 = CaCO3 + NaCl + HCl
Модельная желчь + лецитин
250 мл
Раствор 2
125 мл
+ CaCl2
Раствор 1
125 мл
+ NaHCO3
Сушка осадка
Приливание со скоростью ~ 0,2 мл/с
Термостат 7 суток при 310 К
Вакуумное фильтрование

## Slide 4
РФА и ИК-Фурье-спектроскопия
Рентгенограммы и ИК-спектры некоторых образцов. На рисунке:
К – кальцит,
М – моногидрокальцит,
А – арагонит,
В – ватерит,
И – икаит.
4
1 и 3 – образцы CaCO3 из раствора NaCl;
5 и 7 – образцы CaCO3 из раствора сухой желчи;
9 и 11 – образцы CaCO3 из консервированной желчи.
Концентрации лецитина 0 и 1С в каждой паре соответственно.

## Slide 5
Оптическая микроскопия
Микрофотографии некоторых образцов (увеличение х640):
5

## Slide 6
Заключение
6
1. С помощью методов рентгенофазового анализа (РФА), ИК-Фурье-спектроскопии (ИКС) и оптической микроскопии (ОМ) было установлено, что лецитин в малых концентрациях в водных растворах и в желчи стабилизирует образование метастабильных кристаллических модификаций карбоната кальция (ватерита и арагонита); при этом увеличение концентрации лецитина приводит к ингибированию процесса кристаллизации CaCO3.
2. Это подтверждает важность лецитина как стабилизирующего и солюбилизирующего компонента желчи, являющейся коллоидной системой.
3. Результаты данной работы могут найти применение в доработке сущетсвующей теории формирования литогенной желчи и образования холелитов.

## Slide 7
Спасибо за внимание!