## Slide 1
Каскадные реакции с использованием мультиферментных систем
Д.В. Балакшина
Тверской государственный технический университет
Кафедра биотехнологии, химии и стандартизации
Мультиферментные системы все чаще применяются в различных биотехнологических процессах. Поскольку, биокатализаторы на основе нескольких ферментов демонстрируют высокую каталитическую эффективность и минимальную потерю активности, по сравнению с нативными формами ферментов. Для таких типов биокатализаторов отсутствует необходимость в выделении промежуточных продуктов. При использовании мультиферментных систем в каскадных реакциях не образуются опасные химические вещества, а количество отходов минимизировано, по сравнению с обычными последовательными реакциями, приводящими к тем же целевым продуктам.
Данная работа посвящена разработке биферментных систем на основе глюкозооксидазы и пероксидазы корня хрена с дальнейшим применением в каскадных реакциях. Для стабильности указанной биферментной системы была произведена иммобилизация ферментов на магнитные наночастицы. Каталитически активные центры, сформированные на поверхности носителей, сочетают достоинства ферментов (селективность, активность) и гетерогенных (легкость отделения, особенно в случае магнитного отделения, и возможность модификации) катализаторов. Результаты такой разработки могут быть использованы для создания инновационных технологий очистки сточных вод.
Актуальность
Строение
пероксидазы
глюкозооксидазы
Схема каскадной реакции окисления D-глюкозы и 2,2'-азино-бис-(3-этилбензтиозолин-6-сульфокислоты)диаммониевой соли (АБТС)
Синтез магнитных наночастиц Fe3O4
(1) FeSO4
(2) FeCl3
NaOH
Этанол
Метод соосаждения
Кислый раствор смеси солей железа (FeSO4 и FeCl3, (1:2)) добавляли по каплям к раствору NaOH при постоянном перемешивании. Полученный черный осадок Fe3O4 отделяли от реакционной среды неодимовым магнитом.
Схема синтеза биокатализаторов на основе магнитных наночастиц
Промывание дистилированной водой
3-аминопропил-триэтоксисилан (АПТС)
Глутаровы диальдегид (ГА)
Fe3O4
Обработка АПТС и ГА
Пероксидаза
Глюкозооксидаза
Иммобилизация HRP
Промывание дистилированной водой
Магнит
Микрофотография полученных наночастиц
Chart: Время, мин
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5
pH = 6,0 | 0 | 0.243 | 0.518 | 0.682 | 0.801 | 0.902 | 0.994 | 1.077 | 1.153 | 1.224 | 1.29 | 1.354 | 1.411 | 1.467 | 1.522 | 1.573 | 1.625 | 1.671 | 1.728 | 1.78 | 1.828 | 1.878 | 1.93 | 1.977 | 2.022 | 2.074 | 2.125 | 2.176 | 2.231 | 2.29 | 2.345 | 2.407 | 2.445 | 2.525 | 2.607 | 2.659 | 2.729 | 2.826 | 2.989 | 3
pH = 6,5 | 0 | 0.399 | 0.665 | 0.93 | 1.149 | 1.332 | 1.475 | 1.594 | 1.692 | 1.782 | 1.864 | 1.941 | 2.015 | 2.085 | 2.158 | 2.231 | 2.305 | 2.384 | 2.467 | 2.558 | 2.644 | 2.738 | 2.85 | 2.978 | 3
pH = 7,0 | 0 | 0.507 | 0.718 | 0.907 | 1.087 | 1.26 | 1.428 | 1.592 | 1.76 | 1.916 | 2.078 | 2.241 | 2.404 | 2.583 | 2.766 | 2.97 | 3
pH = 7,2 | 0 | 0.725 | 1.477 | 2.242 | 2.988 | 3
pH = 7,4 | 0 | 0.66 | 1.244 | 1.769 | 2.25 | 2.885 | 3
pH = 7,4 | 0 | 0.461 | 0.829 | 1.148 | 1.443 | 1.701 | 1.928 | 2.113 | 2.259 | 2.384 | 2.494 | 2.612 | 2.738 | 2.852 | 3
pH = 7,6 | 0 | 0.461 | 0.829 | 1.148 | 1.443 | 1.701 | 1.928 | 2.113 | 2.259 | 2.384 | 2.494 | 2.612 | 2.738 | 2.852 | 3
pH = 8,0 | 0 | 0.328 | 0.637 | 0.938 | 1.218 | 1.47 | 1.731 | 1.998 | 2.245 | 2.503 | 2.78 | 3
Эксперименты по определению оптимального значения рН в каскадной реакции окисления глюкозы и АБТС в присутствии натвных форм ферментов
Выводы
Биферментная система на основе GOx и HRP успешно может быть применена в последовательных реакциях окисления D-глюкозы и АБТС. Установлено, что оптимальным значением рН для эффективной работы такой системы является 7.2 в случае использования нативных форм ферментов. После иммобилизации оксидоредуктаз на магнитные наночастицы рН оптимум смещается до 6.5. Полученные результаты могут быть использованы, например, в процессах очистки сточных вод.
Эксперименты по определению оптимального значения рН в каскадной реакции окисления глюкозы и АБТС в присутствии синтезированного биокатализатора на основе магнитных наночастиц
Руководитель к.х.н., доцент О.В. Гребенникова
Chart: Время, мин