## Slide 1: СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА С ПОМОЩЬЮ ЭКСТРАКТОВ ЛИСТЬЕВ МАТЬ-И-МАЧЕХИ
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» Кафедра физической химии
Подготовил: Дорошенко И.Д. Руководитель: Хижняк С.Д.
Цель работы: Синтез наночастиц серебра при помощи экстрактов листьев мать-и-мачехи, собранных в 6 районах г. Твери с различной степенью антропогенной нагрузки.
Место сбора | макс ПП НЧС, мм | поглощение
СНТ «Светлый» | 437 | 0.698
Центр | 443 | 0.886
Пл. Гагарина | 442 | 0.715
Volga Life | 442 | 0.765
мкр Мигалово | 445 | 0.742
СНТ «Рябинки» | 437 | 0.756
Рис. 1. УФ-спектры образцов экстрактов после добавления в них раствора нитрата серебра
Рис. 2. УФ-спектры образцов экстрактов через 3 часа после добавления в них раствора нитрата серебра
Рис. 3. УФ-спектры образцов экстрактов через 1 день после добавления в них раствора нитрата серебра
Место сбора | макс ПП НЧС, мм | поглощение
СНТ «Светлый» | 438 | 1.050
Центр | 447 | 1.230
Пл. Гагарина | 449 | 1.016
Volga Life | 440 | 1.153
мкр Мигалово | 449 | 1.176
СНТ «Рябинки» | 446 | 1.147
Рис. 4. УФ-спектры образцов экстрактов через 2 дня после добавления в них раствора нитрата серебра
Место сбора | макс ПП НЧС, мм | поглощение
СНТ «Светлый» | 442 | 1.145
Центр | 442 | 1.329
Пл. Гагарина | 447 | 1.139
Volga Life | 446 | 1.263
мкр Мигалово | 449 | 1.357
СНТ «Рябинки» | 446 | 1.275
Рис. 4. УФ-спектры образцов экстрактов через 38 дней после добавления в них раствора нитрата серебра
Место сбора | макс ПП НЧС, мм | поглощение
СНТ «Светлый» | 439 | 0.567
Центр | 444 | 0.812
Пл. Гагарина | 441 | 0.571
Volga Life | 431 | 0.790
мкр Мигалово | 447 | 0.809
СНТ «Рябинки» | 437 | 0.870
Для проведения спектрального анализа были приготовлены водные экстракты листьев мать-и-мачехи с добавлением раствора . Спектры регистрировали на спектрометре «Evolution Array» фирмы «Thermo Scientific» в кварцевой кювете с толщиной слоя 5 мм.
Вывод: С течением времени в водных экстрактах мать-и-мачехи под влиянием биоактивных веществ происходит восстановление ионов серебра. Анализируя полученные данные, можно обнаружить корреляцию между антропогенной нагрузкой и способностью исследуемых образцов восстанавливать ионы серебра.