## Slide 1: Исследование влияния нитрата серебра на процессы самоорганизации низкоконцентрированных систем глицина и поливинилового спирта
Руководители: С.Д. Хижняк, П.М. Пахомов
Тверской государственный университет
Кафедра физической химии
Шухина Ксения Александровна

## Slide 2
Цель работы:
Получение плёночных материалов на основе Gly-AgNO3 –ПВС;
изучение влияния ионов серебра на процесс самоорганизации.
Объекты исследования, методы: Системы на основе водных растворов Gly и AgNO3  0,01 M, ПВС (5 и 10%). Полученные образцы были изучены с помощью физико-химических методов: УФ, ИК-спектроскопии, динамического светорассеяния и вискозиметрии.
глицин
поливиниловый спирт (ПВС)
нитрат серебра
Актуальность: Наноматериалы на основе системы Gly-AgNO3-ПВС
предназначены для применения в биомедицине, в частности, как плёночные
материалы для заживления ран.

## Slide 3: Процессы самоорганизации
Процесс самоорганизации представляет собой явление спонтанной ассоциации как минимум двух или более компонентов, приводящее к образованию протяжённых полимолекулярных ансамблей. Cамоорганизация – одна из стратегий создания ансамблей наноструктур – важная часть нанотехнологий.
Распределение частиц по размерам в системах Gly-AgNO3-ПВС при соотношении 1,2/0,6/0,4:
В свежеприготовленных системах
Через 3 дня
Распределение частиц по размерам по истечении трёх дней в системах Gly-AgNO3-ПВС в соотношениях :
0,6/0,9/0,4
1,2/0,6/0,4
1,8/0,6/0,4

## Slide 4: ИК-спектроскопия
ПВС 10%/Gly: 0,4/0,6
ПВС 10%/Gly/AgNO3:
0,4/0,4/0,2
ИК-спектры систем Gly-ПВС и Gly-AgNO3-ПВС с разным компонентным составом в области валентных и деформационных колебаний
3273
1521
1567
1645-1633
Были получены плёнки на основе Gly, AgNO3 и ПВС(5, 10%) методом отлива из раствора в чашке Петри. В процессе формирования плёнок обнаружено появление тёмной окраски, что обусловлено процессами восстановления серебра.

## Slide 5: УФ-спектроскопия
В УФ спектрах плёночных систем Gly-AgNO3-ПВС была обнаружена характеристическая полоса поглощения в области 425 нм, которая соответствует полосе плазмонного резонанса наночастиц серебра.
Электронные спектры систем Gly-AgNO3-ПВС в зависимости от соотношения компонентов
 | 1 | 2 | 3 | 4
Gly | 0,6 | 1,2 | 1,8 | –
AgNO3 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | –
PVA | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3
Электронные спектры систем Gly-AgNO3-ПВС в зависимости от соотношения компонентов:
1 – Gly-AgNO3-ПВС (10%): 0,3/0,3/0,4
2 – Gly-AgNO3-ПВС (10%): 0,2/0,4/0,4
425 нм

## Slide 6: Выводы
С помощью метода УФ спектроскопии обнаружено образование наночастиц серебра в плёнках на основе Gly-AgNO3-ПВС.
Зафиксировано изменение окраски полученных плёнок, что обусловлено процессами восстановления серебра

## Slide 7: Спасибо за внимание!

## Slide 8: Публикации
Шухина К.А., Пахомов П.М., Хижняк С.Д. Кинетика процессов самоорганизации в низкоконцентрированных водных системах на основе глицина, нитрата серебра и ПВС. VIII Международная научная конфернция «Химическая термодинамика и кинетика»: Сборник научных трудов в 2-х томах. – Тверь, Тверской государственный университет, 2018. – 439 с.
Шухина К.А. Процессы самосборки в низкоконцентрированных водных системах глицин-AgNO3-ПВС. XХV Каргинские чтения: тезисы докладов. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. – 36 с.
Шухина К.А., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Кинетика формирования наноагрегатов в водных системах ПВС-глицин-AgNO3. VIII IX Международная научная конференция «Химическая термодинамика и кинетика»: Сборник научных трудов /под ред. Орлова Ю.Д. – Тверь, Тверской государственный университет, 2019. – 399 с.
Шухина К.А., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Процессы самосборки в низкоконцентрированных водных системах глицин  AgNO3  ПВС XVIII научная конференция аспирантов и студентов химико-технологического факультета: Тезисы докладов /под ред. И.Ю. Егоровой – Тверь, Тверской государственный университет, 2019. – 52 с.
Шухина К.А. Процессы самоорганизации в водных растворах глицина, нитрата серебра и поливинилового спирта / Шухина К.А., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: химия - 2019 - №4 (38) – С. 177-187