## Slide 1
Полиол (подвижный сегмент) |  | 
Удлинитель цепи (жесткий сегмент) |  | 
Микрофазная структура полиуретанов, исследованная методом релаксационной твердотельной спектроскопии ЯМР
Спад T2 релаксации 1H ЯМР для образца 100% ПЭГ-600 (R1). Сплошные линии представляют результаты аппроксимации спада (точки) методом наименьших квадратов с использованием линейной комбинации гауссовых и экспоненциальных функций.
Останин Степан Андреевич
Научный руководитель – Зуев Вячеслав Викторович
Цель работы:
Выяснить как строение компонентов синтеза полиуретанов влияет на природу жесткой и подвижной фаз.
Образец | T2, мс |  |  | Интенсивность, % |  | 
 | T21 | T22 | T23 | A1 | A2 | A3
R1/100 | 0,0900,006 | 0,700,06 | 3,30,3 | 272 | 283 | 453
R1/50/R3/50 | 0,0250,001 | 0,1100,006 | 0,680,04 | 321 | 351 | 331
R3/100 | 0,0100,001 | 0,0280,001 | 0,0960,007 | 312 | 412 | 282
R4/100 | 0,0190,001 |  | 0,0940,005 | 701 |  | 301
R2/100 | 0,200,02 | 0,900,19 | 5,500,61 | 303 | 204 | 504
R2/50/R3/50 | 0,0250,001 | 0,1200,007 | 0,9910,067 | 341 | 322 | 341
R1/50/R4/50 | 0,0080,001 | 0,0230,001 | 0,0560,002 | 272 | 332 | 402
Выводы:
С точки зрения молекулярной подвижности образцы полиуретанов состоят из жестких кристаллических, жестких аморфных и подвижных аморфных фаз
с увеличением объемной доли удлинителя цепи растет жесткость всей системы в целом
– массовая доля жесткого сегмента;
– массовая доля аморфной жесткой фазы;
– массовая доля аморфной подвижной фазы;
– время поперечной релаксации намагниченности для фаз (n=1,2,3 для соответственно);
t – общее время релаксации.
R1
R2
R3
R4
Фазово-разделенная система
Фазово-смешанная система