## Slide 1
АНИЗОТРОПИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ ГЕРМАНИЯ
Свешников Павел Александрович
Тверской государственный университет
Физико-технический факультет
В работе проведены экспериментальные исследования микротвердости кристаллов германия n- типа кристаллографических плоскостей (111), (110), (100). Изучено влияние плотности дислокаций на величину микротвердости германия. Испытания проводились методом Виккерса на приборе ПМТ-3 с алмазной четырехгранной пирамидкой с квадратным основанием при нагрузке 20г, размеры отпечатков определялись на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) JEOL 6610LV .
CЭМ-изображения отпечатка алмазной пирамидки на
плоскостях (111) - (а),
(100) - б, (110) - с
а
б
с
 |  | HV кгс/мм2
(111) МУГ | 1063 1021 1011 926 822 | 945
(111) не МУГ | 870 862 825 802 744 | 821
(111) БД 1 | 745 714 727 711 639 | 708
(111) БД 2 | 746 761 699 704 674 | 
(110) | 693 561 469 630 465 | 575
(100) | 647 539 644 620 654 | 620
Выводы:
1. Существует значительное различие в значениях HV, обусловленное различной ретикулярной плотностью атомных плоскостей.
2. Значения микротвердости увеличиваются в области скопления дефектов (105 - 106см- 2).
3. Снижение HV на краях кристалла обусловлено ростовыми напряжениями.
Chart: R [мм]
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15
(111) МУГ | 1063 | 1021 | 1011 | 926 | 822
(111) не МУГ | 870 | 862 | 825 | 802 | 744
(111)БД 1 | 745 | 714 | 727 | 711 | 639
(111)БД 2 | 746 | 761 | 699 | 704 | 674