## Slide 1
Воробьёва А.О.
Руководитель: Журавлёв О.Е.
Тверской государственный университет, кафедра органической химии
ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ
ТЕТРАХЛОРФЕРРАТОВ И ТЕТРАХЛОРМАНГАНАТОВ N-АЛКИЛПИРИДИНИЯ
Цель работы: Исследование термической стабильности и электропроводности растворов металлатных ИЖ с тетрахлорферрат-, тетрахлорманганат-анионами и катионом N-алкилпиридиния с различными алкильными заместителями.
Задачи:
1) Синтезировать металлатные ИЖ – тетрахлорферраты и тетрахлорманганаты N-алкилпиридиния.
2) Провести термогравиметрический и кондуктометрический анализы полученных ИЖ.
3) Установить зависимости ЭЭП растворов синтезированных ИЖ от концентрации в ацетонитриле при 25оС.
4) Изучить влияние строения катиона на термическую стабильность ИЖ и ЭЭП их растворов.
Актуальность: Особо важную роль в изучении широких возможностей применения металлатных ионных жидкостей (ИЖ) играют их высокие значения термической стабильности и электропроводности (ЭП). Термическая стабильность позволяет использовать ИЖ в различных химических процессах, проводимых при высоких температурах, достигающих значений в 200-300оС и выше. Отдельные представители класса ИЖ могут быть устойчивы вплоть до 450оС. Также ИЖ часто используются в качестве электролитов в электрохимических процессах, поскольку для них характерна высокая удельная электропроводность. Такая ЭП проявляется только в концентрированных растворах ИЖ, но рассмотрение показателей эквивалентной электропроводности (ЭЭП) разбавленных растворов ИЖ позволяет прогнозировать свойства растворов в широком диапазоне концентраций.
Методика синтеза тетрахлорферратов и тетрахлорманганатов N-алкилпиридиния
Результаты работы и их обсуждение
Введение
По реакции кватернизации пиридина с алкилхлоридами, имеющими в своем составе различные по длине заместители, были синтезированы хлориды N-алкилпиридиния.
На основе четвертичных солей по реакции с хлоридом железа (III) и хлоридом марганца (II) в присутствии растворителя – абсолютного ацетона или ацетонитрила, были получены тетрахлорферраты и тетрахлорманганаты N-алкилпиридиния.
Синтезированные соединения представляют собой твердые вещества или жидкости коричневого или желтого цвета. Структура полученных соединений была подтверждена данными ИК-спектроскопии и спектроскопии в видимой области.
Термическая стабильность тетрахлорферратов и тетрахлорманганатов N-алкилпиридиния
В общем случае все исследованные тетрахлорферраты и тетрахлорманганаты N-алкилпиридиния стабильны до 200оС и постепенно разлагаются в интервале 200-600оС. Было установлено, что при увеличении длины алкильного заместителя в составе катиона, наблюдается снижение термической стабильности. Так термическая стабильность уменьшается при переходе от С4 к С10. По-видимому, большая длина алкильной цепи приводит к усилению Ван-дер-Ваальсовых сил и, как следствие, к снижению внутримолекулярного электростатического взаимодействия, что приводит к снижению термостабильности.
R | T разл. оС [Py-R]FeCl4 | T разл. оС [Py-R]2MnCl4
(CH2)3CN | 253 | 260
C4H9 | 248 | 240
C8H17 | 243 | 235
C10H21 | 240 | 233
CH2C6H5 | 206 | 209
Рис. 1. Термическая стабильность тетрахлорферратов N-алкилпиридиния в интервале температур 25-600оС
Рис. 2. Термическая стабильность тетрахлорманганатов N-алкилпиридиния в интервале температур 25-600оС
Температуры начала разложения тетрахлорферратов и тетрахлорманганатов N-алкилпиридиния
Выводы
Эквивалентная электропроводность тетрахлорферратов и тетрахлорманганатов N-алкилпиридиния
По представленным графикам можно сделать вывод о том, что ЭЭП постепенно уменьшается с увеличением концентрации полученных тетрахлорферратов и тетрахлорманганатов от 1 к 10 ммоль/л из-за увеличения образования ионных пар между ИЖ и растворителем. Поэтому самые большие значения ЭЭП находятся у самых разбавленных из исследованных растворов ИЖ. При сравнении ЭЭП растворов тетрахлорферратов в зависимости от размера катиона получили следующую зависимость: (CH2)3CN > CH2-C6H5 > C4H9 > C8H17 > C10H21. Известно, что проводимость уменьшается при увеличении длины алкильного заместителя в составе катиона. Это обусловлено тем, что при увеличении длины алкильного заместителя подвижность катиона в растворе уменьшается, что приводит к уменьшению ЭЭП.
1) Синтезированы металлатные ИЖ – тетрахлорферраты и тетрахлорманганаты N-алкилпиридиния.
2) Проведены термогравиметрический и кондуктометрический анализы полученных ИЖ, построены графики зависимостей.
3) Показано, что ЭЭП уменьшается с увеличением концентрации полученных тетрахлорферратов и тетрахлорманганатов из-за увеличения образования ионных пар между ИЖ и растворителем.
4) Установлено, что при увеличении длины алкильного заместителя в составе катиона ИЖ, наблюдается снижение термической стабильности и эквивалентной электропроводности.
Рис. 4. Зависимости ЭЭП растворов
тетрахлорманганатов N-алкилпиридиния
от концентрации в ацетонитриле при 25оС
Рис. 3. Зависимости ЭЭП растворов
тетрахлорферратов N-алкилпиридиния
от концентрации в ацетонитриле при 25оС